## Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZP.271.2.25.2020

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH  DRÓG  GMINNYCH  EMULSJĄ  MODYFIKOWANĄ  I  GRYSAMI

1. Wstęp

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru  robót  przy  remoncie  nawierzchni  bitumicznych  emulsją  asfaltową kationową szybkorozpadową  i  grysami bazaltowymi.  Niniejsza  specyfikacja  stanowi  dokument   kontraktowy  na  wykonanie  w/w  robót  na  drogach  gminnych o nawierzchni bitumicznej zarządzanych  przez  Burmistrza Kolbuszowej.

  - Określania podstawowe

1.1.1Remont cząstkowy nawierzchni  zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie , hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

pojęcie  „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w pojęciu ogólnym „ utrzymanie nawierzchni” a to z kolei jest objęte pojęciem utrzymanie dróg

1.1.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.1.3. Wybój – wykruszenie   materiału mineralno – bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej

2.  Materiały

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami,  a dla materiałów, dla których nie ustalono PN – deklaracje lub certyfikat zgodności  z Aprobatą  Techniczną  wydaną  przez  IBDiM  w  Warszawie.

Kruszywo  do  remontów  cząstkowych  nawierzchni  bitumicznych  emulsją kationową szybkorozpadową K1-65 % ( C65B3PU/RC) i  grysami bazltowymi powinno  spełnia  wymogi  normy

| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- |

Do  remontu używa  frakcji:  2 – 4mm;  4 - 6,3mm.  Dopuszcza  się  stosowanie  innych  frakcji  za  zgodą  zarządcy drogi.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  kruszyw  pochodzących  ze  skał  wapiennych.

Lepiszcze do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami - zastosować drogowe emulsje kationowe asfaltowe szybkorozpadowe klasy K 1 – 65 odpowiadające  obowiązującym przepisom.

3.  Sprzęt  i  transport

Remonter  drogowy  typu  Patcher.

4.  Wykonanie  robót

1) Powierzchnie  remontowane  emulsją  i  grysami.

Remont  taki  można  wykonywać  przy  suchej  i  gorącej  pogodzie  (temperatura  podłoża  powyżej  10oC).  Nie  dopuszcza  się  przystępowania  do  robót  remontowych  podczas  opadów  atmosferycznych. Każda  dostarczona  partia  emulsji  i  kruszywa  winna  być przebadana  staraniem  i  na  koszt  Wykonawcy.  Naprawiane  miejsca  należy  oczyścić  przy  pomocy  szczotki  mechanicznej  lub  sprężonego  powietrza.

2) Oznakowanie  robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  stosownych  projektów  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  oznakowania i  zabezpieczenia  prowadzonych  robót  drogowych  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.

Środki  sprzętowe  i  transportowe wykorzystywane  do  robót  w  pasie  drogowym  muszą  być  wyposażone  w  błyskowe  lampy  ostrzegawcze.  W  zależności  od  temperatury  i  wilgotności  powietrza  celowe  jest  ograniczenie  prędkości  ruchu  do  30km/h  w  ciągu  1  do  3  dni.   Do czasu ustabilizowania się nawierzchni należy zachować oznakowanie.

5. Kontrola  jakości  robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji.

Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  stosowne  badania  kontrolne  w  toku  trwania  całego  zadania budowlanego. W czasie wykonywania napraw uszkodzonych powierzchni należy kontrolować przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzeń do wbudowania mieszanek emulsji i grysów.

W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wymaga się aby różnice wysokości ∆h między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami (pomiar  łatą  4-metrową)  były:

-  ∆h ≤  4mm  dla  V > 60km/h

-  ∆h ≤  6mm  dla  V ≤  60km/h

Pochylenie  poprzeczne  - spadek  warstwy  wypełniającej  po  zagęszczeniu  powinien  być  zgodny  ze  spadkiem  istniejącej  nawierzchni, przy czym  poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

6.  Obmiar  robót

Jednostką obmiaru jest Mg wbudowanej mieszanki grysów i emulsji (gotowego produktu). Przed  przystąpieniem do remontu określonej drogi wykonawca w porozumieniu i za zgodą pracownika zarządcy drogi ustala średnią głębokość ubytków, wybojów i rakowin. Po dokonaniu remontu  wykonawca sporządza obmiar powierzchni wykonanych łat (oddzielnie dla każdej drogi), który  uzgadnia z pracownikiem zarządcy drogi. Ustalona w ten sposób ilość wbudowanej mieszanki jest podstawą do przygotowania dokumentów do odbioru robót, sporządzenia zestawienia  wykonanych  robót, rozliczenia  wbudowanych materiałów (lepiszcze  i  grysy) na poszczególne  drogi.

7.  Odbiór  robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST  i wymaganiami zarządcy drogi, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

Zakończenie  robót oraz  gotowość  do  odbioru  stwierdza  kierownik  robót  przez  dokonanie  zgłoszenia  Zamawiającemu.  Wykonawcy  zgłaszają  na  piśmie  wykonane  roboty,  załączając  do  zgłoszenia  zestawienie  tych  robót  sporządzone  odrębnie  dla  każdego  ciągu  drogowego. Odbiór  powinien  nastąpić  nie później  niż  w  ciągu  14 dni  od  zakończenia robót.  Podstawą  dokonania  oceny  jakości i  odbioru  końcowego  wykonanych  remontów  są  następujące  dokumenty:

- zestawienie  wykonanych  robót  - oddzielnie  dla  każdej  drogi,

- świadectwo  jakości  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  SST – pkt 2,

- oględziny  i  ocena  wizualna  wykonanych  robót  dokonana  przez  Zamawiającego wspólnie z  wykonawcą.

Dokonanie  odbioru  stwierdza  się  sporządzając  protokół  odbioru  końcowego. Roboty do odbioru końcowego przygotować w terminie 14 dni od zakończenia robót. Wykonawca przedstawi zestawienie dziennych obmiarów wykonanych robót.

8.  Podstawa  płatności

## 8.1. Cena jednostki obmiarowej

-     cena wbudowania 1 t  gotowego produktu (emulsji modyfikowanej z  grysami),

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie uszkodzonych nawierzchni,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

-    odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

-  ważenie

Wynagrodzenie jest ryczałt za tonę wbudowanego produktu.

Podstawą  wystawienia  faktury końcowej  za  wykonane  roboty  jest  podpisany  przez  strony  umowy  protokół  odbioru  końcowego.

9. Przepisy związane

## 9.1. Normy

| 1. | PN-EN 13043:2004 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 13808:2013-10 PN-EN 1308:2003-110/ Ap1 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe zasady kwalifikacji kationowych emulsji asfaltowych |